### «ЛАК-M-254»

Люминесцентный маркер для твердых поверхностей

со свечением в области 254 нм

## НАЗНАЧЕНИЕ

Люминесцентный маркер «ЛАК-М-254» для нанесения на гидрофобные поверхности предназначен для пометки различных предметов с целью выявления фактов подмены или несанкционированного вскрытия. Метка наносится на чистую твердую поверхность. Материалы, пригодные для нанесения метки: искусственная и натуральная кожа, металлы, пластмассы, дерево и т.п.

О подлинности предмета судят по характерному красному свечению метки в ультрафиолетовых лучах фонаря с длиной волны 254 нм, возникающему после высыхания растворителя. Под обычным УФ-фонарем (365 нМ) свечение отсутствует!

Примечание:

- Можно наносить на гидрофобную поверхность: упаковки сигаретных пачек, полиэтилен и т.п.

- Свечение метки особенно заметно, если у помеченного предмета отсутствует собственная флуоресценция.

Порядок использования

- Нанесите на предмет метку: поставьте точку, черточку или любой другой символ в определенном месте

- При необходимости проверить наличие условной метки обследуйте поверхность объекта при свете ультрафиолетового фонаря с длиной волны 254 нм.

Во избежание высыхания тщательно закрывайте флакон после использования.